Précisions et commentaires relatifs àU chapitre F – sous-fondations et fondations du CCT QUALIROUTES

# F. 2. TRAVAUX PREALABLES

L'ensemble des travaux préalables consitute une charge d'entreprise si la portance naturelle du fond de coffre a été détériorée par la faute de l’entrepreneur.

# F. 2.1.1. POSE D’UN GEOTEXTILE ANTI-CONTAMINANT

Préciser le cas échéant les caractéristiques minimales des géotextiles.

# F. 2.1.2. POSE D’UNE GEOGRILLE DE RENFORCEMENT

Préciser le cas échéant un autre type de pose et un autre recouvrement s'ils diffèrent de ceux de référence.

# F. 2.3. TRAITEMENT DU FOND DE COFFRE AU MOYEN D'UN ADDITIF

- Fournir dans les documents du marché une étude préalable de caractérisation des sols comme reprise au E. 3.4.2.1 et indiquer la teneur en eau de référence (cfr. F. 2.3.5. Paiement).

La teneur en eau de référence est une teneur en eau proche de celle des futures conditions de chantier, qui permettra au final le décompte du paiement. Un supplément ou une moins-value est payé par m³ de terres traitées par pourcent de teneur en eau naturelle supérieur ou inférieur à la teneur en eau de référence.

# F. 2.3.2.5. PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR TRAVAUX EN SITE SENSIBLE

- Indiquer:

- les limites des sites sensibles

- si le traitement est exécuté hors site sensible

- les moyens de précaution particuliers.

# F. 3. SOUS-FONDATIONS

Pour rappel, les rôles principaux de la sous-fondation sont le drainage et la mise hors gel du corps de chaussée. Le choix de l’épaisseur de la sous-fondation se fait de façon à atteindre la portance exigée sur la sous-fondation tout en respectant son caractère de mise hors gel du corps de chaussée.

- F. 3.2.2. SOUS-FONDATIONS OBTENUES PAR TRAITEMENT DU SOL EN PLACE

- Fournir dans les documents du marché une étude préalable de caractérisation des sols comme reprise au E. 3.4.2.1 et indiquer la teneur en eau de référence (cfr. F. 3.5.2. Paiement).

Le teneur en eau de référence est une teneur en eau proche de celle des futures conditions de chantier, qui permettra au final le décompte du paiement. Un supplément ou une moins-value est payé par m³ de terres traitées par pourcent de teneur en eau naturelle supérieur ou inférieur  à la teneur en eau de référence.

# F. 4.1. TRAVAUX PREALABLES – REPROFILAGE D’UNE SOUS-FONDATION OU FONDATION PREEXISTANTE

L'attention de l'auteur de projet est attirée sur le fait que les travaux préalables sont à effectuer chaque fois qu'une sous-fondation ou fondation est préexistante ou est maintenue (après démolition des couches supérieures d'une chaussée ou de toute autre partie revêtue existante).

En application du document de référence QUALIROUTES-A-8, préciser la nature de la sous-fondation ou de la fondation préexistante ainsi que les matériaux à utiliser.

# F. 4.1.2.1. MATERIAUX

Préciser le cas échéant la nature des matériaux à utiliser.

# F. 4.2.1.3. FONDATIONS – Empierrement à granularité discontinue de type iii

Indiquer le calibre de la couche inférieure (31,5/63 ou 20/63) s’il n’est pas laissé au choix de l’entrepreneur.

Il est déconseillé d’autoriser les mélanges de la matière d’agrégation en carrière lorsque celle-ci est éloignée du chantier

Indiquer l’additif pour la couche supérieure du type IIIF.

Dans le cas ou la fondation de type III est susceptible d’être réalisée en deux phases (interruption hivernale), il y a lieu de d’utiliser des postes au m³.

# F. 4.2.4.3. CONTROLES APRES EXECUTION

Indiquer le cas échéant s'il est prévu de regrouper plusieurs lots.

# F. 4.3.2.5. FONDATION EN SABLE-CIMENT – JOINTS POUR FONDATIONS DE TYPE II

Préciser si une préfissuration est requise et en fixer le pas.

# F. 4.3.3.5. EPAISSEUR

Fixer l'épaisseur nominale (en mm).

# F. 4.5. FONDATION EN BETON MAIGRE - MISE EN ŒUVRE

Préciser si une préfissuration est requise et en fixer le pas.

Afin d’éviter l’apparition de fissures thermiques et de retrait remontant en surface des revêtements souples, il est conseillé de suivre les règles suivantes:

- la réalisation d’une fondation d’au moins 20 cm d’épaisseur;

- la protection de la fondation contre la dessiccation le plus rapidement possible;

- l’apport d’une couche de revêtement de forte épaisseur (au moins 10 cm d’enrobé bitumineux).

Toutefois, un seul hiver particulièrement rigoureux peut faire remonter une fissure à travers la couche bitumineuse, même épaisse. Dès lors, une autre méthode consiste à réduire les sollicitations appliquées par l’assise traitée à l’enrobé par la maîtrise du pas de fissuration. C’est la technique de préfissuration. Cette technique consiste à provoquer et à localiser les fissures de retrait par la réalisation de joints. Plusieurs techniques existent:

- le procédé du joint actif; il s’applique au moment de la mise en œuvre des matériaux , avant compactage et consiste à créer une discontinuité transversale dans la couche par insertion d’un joint sinusoïdal suivant un pas donné; l’élément de joint est placé transversalement dans l’axe de la voie, sa hauteur est d’environ les deux tiers de l’épaisseur de la couche, et il est placé au fond de celle-ci; l’espacement des joints actifs ne doit pas dépasser 3 mètres;

- le procédé "Viafrance" qui consiste à créer à intervalles réguliers (tous les 2 à 3 mètres) une amorce de fissuration exécutée transversalement dans la partie supérieure de la couche traitée et compactée et simultanément d’introduire dans cette amorce une feuille de plastique assurant le maintien de la discontinuité;

- le procédé Craft (Création automatique de fissures transversales) qui consiste à créer à intervalles réguliers (tous les 2 à 3 mètres), et avant compactage final, un sillon transversal dans la couche traitée, d’y projeter ensuite une émulsion cationique de bitume(s) et de le refermer alors au moment du compactage final;

- un autre procédé consiste au sciage de joints sur une profondeur d’un tiers de la fondation compactée et ce au plus tard après 24 heures; il s’agit ici de la technique habituellement utilisée pour la réalisation des joints de retrait dans un revêtement en béton.

# F. 4.5.3.2. EPAISSEUR

Fixer l'épaisseur nominale (en mm).

# F. 4.9. FONDATIONS EN PRODUITS DE SCALPAGE TRAITÉS

Ces produits peuvent aussi être utilisés pour la réalisation d’accotements (poste G 8870 du CPN).

# F. 4.9.3. FONDATIONS EN PRODUITS DE SCALPAGE TRAITÉS – SPÉCIFICATIONS

Indiquer la portance de la fondation si celle-ci est différente de la prescription donnée par défaut au F. 4.9.3.